# SiMP®Seal 55

## ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ НА БАЗЕ SIMP ТЕХНОЛОГИИ.

## БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЯ И ИЗОЦИАНАТА

Описание:

SiMP®Seal 55 – однокомпонентный, высоко эластичный клей на базе SiMP® Силил Полимера. После нанесения высыхает под воздействием реакции с влагой, содержащейся в воздухе, и формирует высоко эффективный, постоянно эластичный клеевой шов.

Применение:

SiMP®Seal 55 – прочный  и универсальный монтажный клей  для инсталяции широкого диапазона материалов, включая металлы, листовую сталь (гальванизированную, покрытую металлом или покрашенную), необработанный или анодированный алюминий, латунь, медь, стекло, GRP (армированный стеклопластик), древесина, бетон и большинство твердых пластмасс.

Используется для эластичных, конструкционных соединений в промышленности  (сборка теплоизолирующих панелей; антивибрационное соединение и заполнение материалов , сделанных из стали, алюминия, древесины, GRP (армированный стеклопластик), большинство твёрдых пластмасс и окрашенных поверхностей), автомобилестроение, транспорт (автобус, автоприцеп, рефрижераторы, контейнеры), и морской сектор, где требуется наряду с  жестким, прочным соединением такая характеристика как эластичность,  гибкость, «прорезинивость».

Основные Преимущества:

| Постоянная эластичность в диапазоне от -40°C до 100°C, на короткое время до 120°C Безусадочный, не меняющий объём Не образует пузыри при высыхании Не требует праймера к большинству оснований Нейтрален, не воздействует на склеиваемые поверхности Высокое механическое/динамичное сопротивление даже при «шок» воздействие. Исключительная тиксотропность, хорошее формирование клеевого гребня | Отличная стойкость к старению и атмосферному воздействию - подходит для внутреннего и наружного применения. Отличная цвето и уф стойкость Стойкость к воде, щелочи, гашеной извести, чистящим веществам, плесени. Допускает окрашивание (мокрый по мокрому) многими красками на основе воды/растворителя (рекомендуются предварительные испытания) Увеличивает торсионную жёсткость монтажного узла Без запаха, без растворителя и изоцианата. Свойства поглощения вибрации и звукоизоляции |
| --- | --- |

Технические Свойства:

Консистенция                                                                                                    Тиксотропная паста

Цвет                                                                                                                    Чёрный, белый, серый. Другие цвета по запросу

Химическая основа					                          Симп Силил Полимер

Механизм отверждения					                          Влагоотверждаемый

Твердость по Шору А                                                                                        45

Время схватывании  при 23°C and 50%                 .		                          30 минут

Отверждение по объему [мм] (1 день при 23°С и 50% отн. влаж.)	            3,0

Плотность [г/см3]                                                                                              1,60 ± 0,02

Химическая стойкость 					                          Превосходная

Влаго и водостойкость                              		                                        Превосходная

Модуль упругости при 100% [Н/мм2]  (ISO 37 DIN 53504)                          ≥ 1,5

Предел прочности на растяжение [Н/мм2] (ISO 37 DIN 53504)	            ≥ 2,5

Растяжение до разрыва [%] (ISO 37 DIN 53504)                                            ≥ 250

Температура нанесения    	                                                                    от  +5 до +40 °C

Термостойкость (°C)	                                                                                  -40/+100, кратковременно до 120

Упаковка                                                                                                            картридж- 310 мл, колбаска- 400,600 мл

Срок годности                                                                                                   12 месяцев

Инструкция по применению:

## Подготовка поверхности:

Провести испытания оснований на адгезию. Для достижения оптимальной адгезии может потребоваться использование очистителей и/или грунтовок. Как правило, основание должно быть подготовлено в соответствии с инструкциями NPT; техническое руководство в отношении адгезии на конкретных поверхностях может быть получено после передачи образца основания для анализа в наших лабораториях. Поверхность должна быть чистой, сухой, без остатков воды, масла, смазки или ржавчины и должна быть качественно обработанной. Необходимо удалить все лишние частицы или остатки струей сжатого воздуха, наждачной бумагой или жесткой щеткой. Стекло, металл и другие непористые поверхности должны быть очищены от любых покрытий и протерты растворителем. Сборные панели с использованием опалубочных смазок, отличных от полиэтиленовой пленки, должны быть подвергнуты пескоструйной обработке или обработаны механически, а пыль удалена.

Нанесение:

Проколоть защитную мембрану в передней резьбовой части. Привинтить пластиковое сопло  и отрезать его под необходимым углом в соответствии с желаемой толщиной шва и профиля. Установить картридж в ручной или пневматический пистолет (с телескопическим поршнем) и осторожно выдавливать клей, не допуская захвата воздуха. Нанести точечно  или линией на подготовленные поверхности, затем плотно прижать детали (эффект присоски), которые должны быть склеены.

SiMP®Seal 55 может быть покрашен, однако из-за большого количества красок и лаков, мы настоятельно рекомендуем тест на совместимость перед применением. Время высыхание алкидных красок может увеличено.

После вскрытия, упаковки должны быть использованы в течение относительно короткого периода времени.

Оптимальная рабочая температура для основания и герметика составляет от 15°С до 25°С.

Чистка инструмента:

Очищать инструменты ацетоном или спиртом сразу после использования. Затвердевший материал можно удалить только механическим путем.

Персональные защитные меры:

Избегайте контакта клея с кожей, используйте латексные, резиновые или полиэтиленовые перчатки.

Основная информация:

Информация, содержащаяся в техническом листе соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находятся вне нашего контроля и зависят от ряда факторов. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте пожалуйста пробные тесты или свяжитесь с нашим официальным представителем. Компания N.P.T. оставляет за собой право изменять и обновлять технические листы информации без уведомления.

ВСЕГДА ОБРАЩАЙТЕСЬ К ЛИСТАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

#### N.P.T. S.r.l.

##### New Polyurethane Technologies

Via G.Rossa, 2 – 40056 Crespellano (BO) - ITALY

Ph. +39 051.96.91.09 - Fax +39 051.96.98.37 – www.nptsrl.com

# Text boxes

Simp Seal 55

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ:  ЯНВАРЬ 2014