# U-PRIMER 150

## ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ, НЕ СОДЕРЖАЩИЙ РАСТВОРИТЕЛЯ ГРУНТ

## ДЛЯ КОНСОЛИДАЦИИ, УПРОЧНЕНИЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

## ПОРИСТЫХ ОСНОВАНИЙ. ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Описание:

U-Primer 150 – это однокомпонентная не содержащая растворителей и воды быстрозатвердевающая смола. Она затвердевает в результате реакции с атмосферной влагой и влагой, содержащейся в основании пола. Не содержащей растворители, она не имеет запаха и классифицируется как вещество, не выделяющее летучих компонентов.

U-Primer 150 был специально разработан таким образом, чтобы гарантировать высокое проникновение в стяжку. Эта характеристика была специально разработана для того, чтобы иметь возможность использовать продукт в его чистой форме (без какого-либо разбавления), и гарантировать как влагозащиту и уплотнение, так и способность глубокого проникновения в основание, что увеличивает  физико-технические свойства обрабатываемой поверхности.

Применение:

●       ОБЕСПЫЛИВАНИЕ цементных оснований, когда поверхность неровная, пористая и пыльная.

●       УПЛОТНЕНИЕ оснований, которые являются механически непрочными вследствие дефектов,

влаги или отсутствия связывающего вещества.

●       СОЗДАНИИ ВЛАГОБАРЬЕРА обработка перед укладкой деревянного полового покрытия, чтобы

предотвратить появление излишней остаточной влаги из основания.

●       ПРИГОТОВЛЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬНОГО РАСТВОРА.

●       ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШПАКЛЁВОЧНОЙ МАССЫ для заделки щелей в паркете свыше 2 мм.

Инструкция по нанесению:

Обыспыливание и уплотнение поверхности: Нанесите валиком или щеткой один слой. Дайте подсохнуть в течение (2-4) часов. Низкая вискозность праймера в сочетании с высокими проникающими свойствами обеспечивают отличное впитывание в тело стяжки, что позволяет восстановить в короткие сроки неоднородные  и пыльные основания.

Влагобарьер:  Основание должно быть очищено от остатков масла, воска. Нанесите 2 слоя праймера, используя валик или кисть. Нанесение должно быть перекрёстное и каждый слой должен сформировать плёнку без разрывов и пропусков. Допустимая остаточная влажность  цементных оснований до 5%.

Приготовление синтетических строительных растворов: Для небольших операций по заглаживанию поверхности приготовляется смесь U-Primer 150  с песком (смесь в соотношении 9 частей песка на 1 часть U-Primer 150  по весу), это необходимо, чтобы получить быстро застывающий раствор для заделывания трещин и отверстий в основании.

Приготовление шпаклёвочной массы:  Для заделки шелей (свыше 2 мм) в старых паркетных полах при реставрации, где применение обычных шпаклёвочных масс исключено, приготавливается смесь U-Primer 150  c древесной мукой (смесь в соотношении 8 частей древесной муки от предпоследней шлифовки на 2части U-Primer 150  по весу).

Продукт может быть разбавлен с помощью этилацетата, если это необходимо в соответствии со специальными требованиями по применению. Рекомендуемый процент разбавления может изменяться от 0% до 50%.

Используемый в комбинации с клеями компании NPT, U-Primer 150 создает универсальную «инсталляционную систему», которая позволяет очень быстро и главное безопасно монтировать деревянные полы, избегая потерь времени, получая гарантированный качественный результат.

После применения U-Primer 150 спустя 2 часов (метод мокрый по мокрому) можно приступать к укладке деревянных полов с использованием NPT клеев на основе полиуретана, через 6 часов  с использованием NPT клеев на основе силановых полимеров  с гарантией качественного сцепления.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНО В ТЕЧЕНИЕ 36 ЧАСОВ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ ГРУНТА НА ОСНОВАНИЕ.

Технические Свойства:

Консистенция                                                                                                    Жидкость

Цвет                                                                                                                    Желтоватый полупрозрачный

Химическая основа					                          Полиуретан

Механизм отверждения					                          Влагоотверждаемый

Содержание сухого вещества (3 час.  при 105°C)                                          100%  (без растворителей)

Время высыхания (23°C и 50% отн. влаж.)	                                        2-6 часов

Температура нанесения    	                                                                    от  +5 до +40 °C

Нанесение 	                                                                                                 щеткой или валиком

Максимальная допустимая влажность для влагобарьера                              5 %

Максимальный интервал перед нанесением клея                                          36 часов

Расход:

Расход U-Primer 150 составляет  около 100 – 200 г/м² при применении как грунтовки (для обеспыливания и уплотнения поверхности стяжки). Однослойное покрытие. около 300 – 400 г/м², если праймер используется для создания влагобарьерного слоя и консолидации самой стяжки (глубокое проникновение). Двуслойное покрытие.

Персональные защитные меры:

Избегайте контакта клея с кожей, используйте латексные, резиновые или полиэтиленовые перчатки.

Цвет и упаковка:

Стандартный цвет:	                                                                                  Желтоватый

Упаковка: 13 кг металлическое ведро 		                                       45 упаковок на паллете

5,85 кг металлическое ведро                                                        72 упаковки  на паллете

Хранение:

Упакованный в своей оригинальной неоткрытой упаковке при 23°C продукт сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев. При хранении избегайте влажных помещений и температуры выше 35°C.

Основная информация:

Информация, содержащаяся в техническом листе соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находятся вне нашего контроля и зависят от ряда факторов. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте пожалуйста пробные тесты или свяжитесь с нашим официальным представителем. Комапния N.P.T. оставляет за собой право изменять и обновлять технические листы информации без уведомления.

ВСЕГДА ОБРАЩАЙТЕСЬ К ЛИСТАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

#### N.P.T. S.r.l.

##### New Polyurethane Technologies

Via G.Rossa, 2 – 40056 Crespellano (BO) - ITALY

Ph. +39 051.96.91.09 - Fax +39 051.96.98.37 – www.nptsrl.com

# Text boxes

U-PRIMER 150

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ:  ЯНВАРЬ 2013